LC-TS3型铁水在线碳硅分析仪简介

LC-TS3型铁水在线碳硅分析仪是我公司科技人员经过两年多的潜心研究和不断的实验分析，并经过多家铸造企业的实际应用，于2008年推出的最新产品，该产品自投入市场以来，得到了广大用户的一致好评。仪器的各项性能指标优良，全自动操作，无需人为干预，方便快捷，完全能取代价格昂贵的进口同类产品。该产品的问世为我国铸造行业在炉前快速分析领域做出了新的变革，成为铸造分析仪器中的佼佼者。

LC-TS3型铁水在线碳硅分析仪的主要用途和特点：

1、该仪器用于铸造炉前铁水成份的快速分析和质量控制，采用抗电磁干扰、防尘、超薄便携设计，经济实用、操作简便。

2、通过改进的求值方法进行工作，能自动控制重要的冶金参数，弥补“光谱”难以测准非金属元素（C、Si）之不足，以及常规分析仪器不能满足炉前快速分析的时间要求，满足铸造生产的质量控制要求。

3、仪器采用高亮度大尺寸LED数字显示，即使在昏暗的光线下也能轻易地从LED显示屏中读出测量数据。

4、仪器对灰白凝固铸铁能自动进行测量，免去了人工操作。

LC-TS3型铁水在线碳硅分析仪的主要性能和技术参数：

1、应用功能：对灰、白凝固铸铁进行C%、Si%、CEL、△T、△TM等进行测量

2、测量范围：C：2.1～4.2%；Si：0～20%；CEL：2.5～5.0%；型号K：200℃～1370℃

3、测量精度: C：±0.039%；Si：±0.1%；CEL：±0.047%

4、测量时间：最大240秒

5、数据显示：4位LED显示；字高50mm；分辩率1℃

6、状态显示：绿灯“准备”、 黄灯“测量”、 红灯“完成”；循环显示

7、电源要求：电源220V/AC，50/60Hz，功率15～35VA；环境温度0～50℃

南京联创分析仪器制造有限公司  技术部